Описание:

Универсальное масло, разработанное для работы при большом давлении, обладает высокой термальной стабильностью и рекомендовано для использования в ручных коробках передач  и трансмиссионных механизмах, где необходимо соответствие стандарту качества API GL-4. Также можно использовать данное масло в строительной технике.

Свойства:

- Высокая допустимая нагрузка и устойчивость к кратковременным высоким температурам.

- Отличная термальная стабильность и высокая сопротивляемость износу.

- Превосходные антикоррозионные и антипенные характеристики.

- Облегчает замену подшипников и синхронизацию при низких температурах.

- Высокая прочность на сдвиг, обеспечивающая сохранение вязкости в течение всего периода использования.

Уровень качества:

- API GL-4

- MIL-L-2105

- DAF Transmissions

- IVECO Transmissions

- ZF TE-ML 08/17A

Технические характеристики:

|  | ЕД.ИЗМ. | СПОСОБ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE |  |  | 75W90 |
| Плотность при 15 ºC | г/мл | ASTM D 4052 | 0.885 |
| Вязкость при 100 ºC | сСт | ASTM D 445 | 14.2 |
| Вязкость при 40 ºC | сСт | ASTM D 445 | 85 |
| Вязкость при -26 °C | cП | ASTM D 5293 | 150.000 max. |
| Индекс вязкости |  | ASTM D 2270 | 165 min. |
| Температура вспышки в открытом тигле | ºC | ASTM D 92 | 165 min. |
| Температура застывания | ºC | ASTM D 97 | -42 |
| FZG-тест, 12 стадий |  |  | соответствует |
| Тест четырех мячей, ICD |  | ASTM D 2783 | 45 min. |

Паспорт безопасности доступен по запросу.

Технические описания смазочных веществ. Версия 2. Март 2010.

Перевод с английского языка верен.

Специалист по ВЭД Шейко И.А.